### Сплавы и форма поставки

| Номенклатура | Сплав |
| --- | --- |
|  | БрНХК(ф) | БрХ1Цр | БрХ1 |
| Прутки прессованные | + | + | + |
| Прутки тянутые | + | + | + |
| Кованые изделия | + | + | + |
| Проволока | + | + | + |
| Лента | + | + | + |
| Полосы и плиты | + | + | + |
| Изделия по чертежам заказчика | + | + | + |
| Электроды контактной сварки | + | + | + |
| Нестандартные изделия | + | + | + |

# Электроды для сварки электросопротивлением

При разработке технологии сварки сопротивлением любого изделия, выборе оптимальных форм и размеров электродов необходимо правильно подобрать материал для их изготовления. Одними из основных факторов, обуславливающими выбор электродного сплава являются:

- Обеспечение формирования литого ядра (зоны) сварного соединения необходимого качества и размера

- Достаточная формоустойчивость рабочей зоны части электрода (стойкость электрода)

- Отсутствие взаимного переноса металла электрода и свариваемой детали

При сравнении электродных сплавов, а, следовательно, и электродов следует также учитывать характер их износа, способ реставрации (переточка, зачистка, наплавка) или замены на новый и необходимое для этого время, производительность сварочной машины или линии. Это особо ощутимо на конвейерных линиях, где простой оборудования может стоить немалых средств.

Очень важной проблемой, в том числе и для специалистов, является подбор эффективно работающего электродного сплава при сваривании различных материалов. Если в автомобильной промышленности, сельскохозяйственном и общем машиностроении, вагоностроении и строительной индустрии сваривают в основном низкоуглеродистую сталь, то в приборостроении, атомной энергетике, авиационной, электротехнической, электронной и ракетно-космической промышленности, производстве бытовой техники номенклатура свариваемых материалов значительно шире. Кроме стали контактной сваркой в этих областях промышленности сваривают легкие сплавы на алюминиевой, магниевой, титановой основах, латуни, бронзы, медноникелевые сплавы, никель, нержавеющие стали и др.

В соответствии с международной классификацией электродные сплавы для контактной сварки делятся на три группы.

| Группа | Свариваемые материалы | Электродный сплав |
| --- | --- | --- |
| I | Алюминиевые и магниевые сплавы, сплавы на титановой основе | БрХЦр-А, Сплав 335, Сплав 400 |
| II | Низкоуглеродистые и низколегированные стали | БрХ, БрХЦр |
| III | Никель, никелевые и медноникелевые сплавы, нержавеющие, жаропрочные и высоколегированные стали | БрНХК(ф), АКН, МНБ |

Производимые сплавы поставляются в виде прессованных и тянутых прутков, поковок, полос, проволоки для микросварки и готовых мехобработанных изделий по чертежам заказчика.

# Дисперсионно-твердеющий сплав БрНХК(ф)

Сплав БрНХК(ф) наноструктурированный, дисперсионно-твердеющий, электротехнического назначения, является принципиально новым материалом, в его состав входит фуллероидный наномодификатор. В отличие от аналогов (БрБ2, БрНБТ, БрХ1, БрХЦр, МКБ, БрКН и других) сплав БрНХК(ф) сочетает в себе высокие твёрдость и электропроводность.

Изделия, выполненные из сплава БрНХК(ф), отличаются повышенной износостойкостью и высокой температурной стабильностью.

### Область применения сплава БрНХК(ф)

- замена сплавов БрНБТ, БрХЦр, БрХ1, МКБ, БрКН и других сплавов, применяемых для изготовления электродов сварки сопротивлением

- части машин и электроды для всех видов контактной сварки

- приборные электрические соединители

- обмотки сильноточных магнитных систем

- наконечники для полуавтоматической сварки

- электротехническое оснащение транспортной сети

### Характеристики продукции из сплава БрНХК(ф)

| Твёрдость | 200-250 HB |
| --- | --- |
| Электропроводность | 24-29 MS/m |
| Удельное электрическое сопротивление | 4,1-3,6 мкОм-см |
| Предел текучести, МПа | 700 МПа |
| Температура разупрочнения | 600ОС |
| Теплопроводность | 200 Вт/мК |